Ельбор – синтетичний абразивний матеріал, що містить не менш як 90% кубічного нітриду бору (ельбор – торгова марка) і, при цьому, вміст полікристалічних агрегатів зернистої будови складає в матеріалі біля 80%. Має високу термічну та хімічну стійкість. Відсутність хімічної спорідненості ельбора зі сталями, на відміну від алмазу, визначило саме цю область його ефективного застосування. Кристали ельбору представлені переважно комбінацією позитивного та негативного тетраедрів. Монокристалічний ельбор (марки – ЛП) для абразивних цілей отримують кристалізацією з флюїду за умов високих температур і тисків з складів системи Mg–B–N. Будова кристалів – мозаїчна, блочна та іноді секторіально-мозаїчна. У зв’язку із цим грані кристалів мають розвинений мікрорельєф. Ельбор звичайний (марка – ЛО) для виготовлення абразивного інструменту отримують при більш високих тисках і температурах з складів системи Mg–B–N у вигляді дрібнокристалевого блока, що має нарівні із кристалами кубічного нітріду бору (розміром до 0,2 мкм) до 30% побічних продуктів синтезу [396].

Властивості: густина, ۰103 кг/м3 – 3,45…3,47; твердість, HV, ГПа – 90; модуль пружності, ГПа – 720; границя міцності під час стиску, ГПа – 0,5; теплопровідність, Вт/(м۰К) – 41,87; питома теплоємність, кДж/(кг۰К) – 0,670; КЛТР, 10-6 град-1 – 2,5...4,7; теплостійкість, °С – 1300...1500 [396].

ПЕРЕЛІК  ПЕРШОДЖЕРЕЛ

1. Бакуль В.Н., Сердюк В.М. Оптимальные марки алмазов для кругов на органической связке // Синтетические алмазы. – 1970. – Вып. 4. – С.4–9.

7. Абразивные свойства порошков тугоплавких соединений / П.С.Кислый, Ю.И.Никитин, Л.В.Коберниченко и др. // Сверхтвердые материалы. – 1981. – № 2. – С. 7–11.

27. Узунян М.Д. Теоретический анализ и расчет количества зерен на рабочей поверхности алмазного круга // Резание и инструмент. – 1978. – Вып. 19. – С. 75–82.

28. Матюха П.Г., Полтавец В.В. Геометрическая форма алмазного зерна при алмазно-искровом шлифовании // Резание и инструмент. – 1987. – Вып. 38. – С. 23–29.

29. Кныш С.В., Склепчук В.А. Выбор формы зерна при моделировании процессов шлифования // Резание и инструмент. – 1988. – Вып. 39. – С. 95–98.

30. Кремнев Г.П. Силы  резания при алмазном и эльборовом шлифовании магнитно-мягких материалов // Резание и инструмент. – 1977. – Вып. 15. – С. 45–49.

32. Справочник по алмазной обработке металлорежущего инструмента // В.Н.Бакуль, И.П.Захаренко, Я.А.Кункин и др. – К.: Техніка 1971. – 207 с.

44. Перемышев В.В., Шумячев В.М. О влиянии физико-механических свойств абразивного материала на експлуатационные показатели // Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы: Сб. статей Межд. науч.-техн. конф. – Волжский: ВолгГАСА, 2001. – С. 66–67.

45. Власов В.В., Бикташева Н.И. Соответствие зернистостей шлифовальных материалов ГОСТ 3647-80 и стандартам FEPA 42-D-1984 R и FEPA 43-D-1984 R 1993 // Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы: Сб. статей Межд. науч.-техн. конф. – Волжский: ВолгГАСА, 2001. – С. 52–57.

46. Стратиевский И.Х. Моделирование абразивного зерна с использованием метода Монте-Карло // Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы: Сб. статей Межд. науч.-техн. конф. – Волжский: ВолгГАСА, 2001. – С. 269–270.

47. Зависимость прочности синтетических алмазов от их плотности / Е.Ф.Долгопольская, М.Я.Кац, Н.Ф.Кирова и др. // Новое в теории и практике создания и применения синтетических сверхтвердых материалов в народном хозяйстве. Секция 1. Синтез и исследование свойств сверхтвердых материалов. – К.: ИСМ АН УССР, 1977. – С. 79–82.

48. Carius Alan. CBN Abrasives and the Grindability of Powder Metal Materials // Gohram conferences : Precision Grinding & Finishing in the Global Economy – 2001, Chicago, October, 1 – 3, 2001.

50. Hall Richard. Shaping the Future: Developments in Abrasives and Processes // Gohram conferences : Precision Grinding & Finishing in the Global Economy – 2001, Chicago, October, 1 – 3, 2001.

56. Работоспособность инструментов из различных микропорошков при обработке оптических стекла и керамики / Л.Л.Бурман, В.В.Рогов, Ю.И.Никитин, Э.С.Рабинович // Сверхтвердые материалы. – 1979. – № 3. – С. 34–38.

60. Новиков Н.В. Разработка новых инструментальных сверхтвердых материалов // Резание и инструмент. – 1981. – Вып. 26. – С. 8 –12.

61. Маслов. Е.Н. Теоретические основы процесса алмазного шлифования материалов // Синтетические алмазы в промышленности. – К.: Наук. думка, 1974. – С. 125–129.

67. Джамаров С.С., Крыжановский С.С., Воронков В.И. Шлифовальные круги из дробленых поликристаллов гексанита-А // Резание и инструмент. – 1977. – Вып. 18. – С.112–115.

68. Адамовский А.А. Некоторые свойства абразивных порошков карбида титана и гексанита-А // Синтетические алмазы. – 1979. – Вып. 3. – С. 32–33.

87.  Yokogawa M., Yokogawa K. Вплив Ni-покриття на зернах на абразивну здатність кругів з КНБ на полімерній зв’язці // Кікай то когу. – 1985. – 29, № 11. – Р. 107–115.

94. Поляков В.П., Ножкина А.В., Чириков Н.В. Алмазы и сверхтвердые материалы. – М.: Металлургия, 1990. – 327 с.

146. Беженар М.П. Наукові основи спікання композитів кубічного нітриду бору при високому тиску: Автореф. … докт. техн. наук. – К.: ІНМ НАН України, 2002. – 35 с.

148. Синтетические сверхтвердые материалы. В 3-х т. Т. 1. Синтез сверхтвердых материалов / Редкол.: Новиков Н.В. (отв. ред.) и др. – К.: Наук. думка, 1986. – 280 с.

153. Сверхтвердые материалы / И.Н.Францевич, Г.Г.Гнесин, А.В.Курдюмов и др. – К.: Наук. думка, 1980. – 296 с.

160. Начальная Т.А. Фуллерены – новая форма углерода // Інструментальний світ. – 1997. – № 2. – С. 22–23.

174. Научно-технические разработки / АН Украины, Институт сверхтвердых материалов. – К.: ИСМ АН Украины, 1991. – 96 с.

178. Чистяков Е.М. Исследование условий получения и некоторых свойств металлизированных порошков КНБ с целью повышения работоспособности инструмента на органической связке: Автореф. … канд. техн. наук. – К.: КПИ, 1973. – 22 с.

184. Невструев Г.Ф. Исследование магнитных свойств синтетических алмазов и разработка малотоксичной технологии получения порошков с заданными свойствами : Автореф. … канд. техн. наук. – К.: ИСМ АН УССР, 1981. – 21 с.

186. Волошин М.Н. Структурные и фазовые превращения в чугуне при динамическом синтезе алмаза : Автореф. … канд. техн. наук. – К.: ИСМ АН УССР, 1981. – 20 с.

189. Ільницька Г.Д. Адгезійно-магнітне сортування шліфпорошків синтетичних алмазів за міцністю : Автореф. … канд. техн. наук. – К.: ИСМ НАН України, 2002. – 19 с.

190. Смирнова Т.І. Дослідження закономірностей синтезу алмазів з ростових систем,  що містять нетрадиційні розчинники вуглецю на основі цинку : Автореф. … канд. техн. наук. – К.: ИСМ НАН України, 2001. – 18 с.

197. Лавриненко В.И. Электрошлифование инструментальных материалов. – К.: Наук. думка, 1993. – 152 с.

211. Келли А. Высокопрочные материалы. – М.: Мир, 1976. – 259 с.

212. Дуб С.Н., Боримский И.А. Механические свойства монокристаллов КНБ, полученных спонтанной кристаллизацией и выращенных на затравке // Породоразрушающий и металлобрабатывающий инструмент – техника и технологии его изготовления и применения: Сб. науч. тр. – Вып. 7. – Киев : ИСМ им. В.Н.Бакуля НАН Украины, 2004. – С. 160–163 с.

222. Соколина Г.А., Банцеков С.В., Богатырева Г.П., Сохина Л.А. К определению электропроводности шлифпорошков синтетических алмазов // Сверхтвердые материалы. – 1985. – № 5. – С. 37–39.

229. Геометрические параметры зерен -ромбоэдрического бора / Г.В.Самсонов, А.А.Адамовский, А.И.Безыкорнов и др. // Синтетические алмазы. – 1974. – Вып. 1. – С. 5–8.

239. Коломейская М.Я. Натуральные и синтетические алмазы в промышленности. – М.: Недра, 1967. – 145 с.

247. Мусиенко М.С., Котова Н.В. Определение пористости алмазных шлифпорошков по адсорбции додекана // Физико-химические свойства сверхтвердых материалов и методы их анализа. – К.: ИСМ АН УССР, 1987. – С. 76–79.

259. Горшков Б.Т. Обдирочное шлифование проката. – М.: Металлургия, 1991. – 176 с.

262. Кулакова И.И. Влияние газофазной обработки на устойчивость наноалмаза в воздухе // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технологии его изготовления и применения: Сб. научн. тр. – Вып. 7. – Киев: ИСМ им. В.Н.Бакуля, 2004. – С. 156–160.

266. Цыпин Н.В. Износостойкость композиционных алмазосодержащих материалов для бурового инструмента. – К.: Наук. думка, 1983. – 192 с.

275. Никитин Ю.И., Уман С.М., Коберниченко Л.В., Мартинова Л.М. Порошки и пасты из синтетических алмазов. – К.: Наук. думка, 1992. – 284 с.

284. ДСТУ 2486-94 “Алмази та інструменти алмазні. Терміни та визначення”. – Держстандарт України, К.: 1994. – 31 с.

291. Резников А.Н. Влияние теплофизических свойств круга на температуру режущей поверхности зерен при шлифовании // Сверхтвердые материалы. – 1981. - № 3. – С. 48–52.

303. Торлин В.Н., Наумов А.К. Разрушение поликристаллов инструмента в процессе шлифования материала той же твердости // Современные проблемы резания инструментами из сверхтвердых материалов. Том 2. Резание алмазно-абразивными инструментами. – Харьков: ХПИ, 1981. – С. 238–240.

306. Вульф А.М. Резание металлов. – Л.: Машиностроение, 1973. – 496 с.

309. Захаренко И.П., Меркулов В.Н. Обработка инструмента из быстрорежущей стали. – К.: УкрНИИНТИ, 1984. – 72 с.

314. Захаренко И.П. Свертвердые абразивные материалы в инструментальном производстве. – К.: Вища школа, 1985. – 152 с.

315. Лысанов В.С. Высокопроизводительный инструмент из эльбора. – М.: Машиностроение, 1975. – 35 с.

321. Сидорко С.А., Майстренко А.Л. Физико-механические свойства композитов на основе легкоплавких стекол и кубического нитрида бора // Абразивсодержащие композиты из сверхтвердых материалов: Сб. науч. тр. – К.: ИСМ АН УССР, 1990. – С. 28–31.

336. Смоляр А.С., Таран Н.Н., Манжелеев И.В., Сильченко Я.Л. Некоторые аспекты разработки алмазного однослойного инструмента на цинксодержащей стеклосвязке // Алмазсодержащие материалы и инструмент. Сб. науч. тр. – К.: ИСМ АН УССР, 1989. – С. 63 – 71.

337. Мишнаевский Л.Л. Износ шлифовальных кругов. – К.: Наук. думка, 1982. – 192 с.

352. Миклушис В.В., Оситинская Т.Д., Подоба А.П. Удельная теплоемкость кибора // Сверхтвердые материалы. – № 6. – 1986. – С. 22–24.

353. Сверхтвердые материалы. Получение и применение. Монография в 6 томах / Том 3: Композиционные инструментальные материалы / отв. ред. А.Е. Шило. – К.: ИСМ им. В.Н.Бакуля, ИПЦ «АЛКОН» НАНУ, 2005. – 280 с.

368. Шульженко А.А., Соколов А.Н., Ильницкая Г.Д., Невструев Г.Ф. Получение термостабильных шлифпорошков кубического нитрида бора // Синтез, спекание и свойства сверхтвердых материалов: Сб. науч. тр. – К.: ИСМ им. В.Н.Бакуля НАН Украины, 2005. – С. 39–46.

369. Богатырева Г.П., Майстренко А.Л., Олейник Н.А. Развитие технологии переработки продукта синтеза // Синтез, спекание и свойства сверхтвердых материалов: Сб. науч. тр. – К.: ИСМ им. В.Н.Бакуля НАН Украины, 2005. – С. 79–85.

381. Мусин Р.А., Конюшков Г.В. Соединение металлов с керамическими материалами. – М.: Машиностроение, 1991. – 224 с.

385.  Сектор обзора // Мир техники и технологий. – № 8. – 2007. – С. 16.

395. Эфрос М.Г., Миронюк В.С. Современные абразивные инструменты. – Л.: Машиностроение, 1987. – 158 с.

396. Эльбор в машиностроении / Под редакцией В.С.Лысанова. - Л.: Машиностроение, 1978. – 280 с.

397. Сверхтвердые материалы. Получение и применение. Монография в 6 томах / Том 6: Алмазно-абразивный инструмент в технологиях механообработки / Под ред. А.О. Шепелева. – К.: ИСМ им. В.Н.Бакуля, ИПЦ «АЛКОН» НАНУ, 2007. – 340 с.

398. Низкопрочные синтетические алмазы на основе феррокремния в шлифовальном инструменте / Лавриненко В.И., Ильницкая Г.Д., Боримский А.И. и др. // Прогресивні технології та системи машинобудування : Міжн. Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – Вип. 40. – С. 99–104.

399. Абразивная и алмазная обработка материалов: Справочник / Под редакцией А.Н.Резникова. - М.: Машиностроение, 1977. – 391 с.

400. Лавриненко В.И., Шепелев А.А., Петасюк Г.А. Модели формы зерен СТМ // Сверхтвердые материалы. - 1994. - № 5-6. - С. 18 - 21.

401. Seiki Matsui. Statistical Approach to Grinding Mechanism Influence of  the Distribution in Depth for the Position of Grain Tip Angles // Тechnology Reports Tohoku University. – 1972. – 32, № 2. – P. 297–312.

402. Инструменты из сверхтвердых материалов / под ред. Н.В.Новикова. – Киев: ИСМ НАНУ, 2001. – 528 с.

405. Новый гибридный ультратвердый материал / А.А.Шульженко, Е.Е.Ашкинази, А.Н.Соколов и др. // Сверхтвердые материалы. – № 5. – 2010. – С. 3–14.

406. Фирстов С.А., Рогуль Т.Г. Теоретическая (предельная) прочность // Доповіді НАН України. – 2007. – № 4. – С. 110–114.

408. Шепелев А.А., Лавриненко В.И. Выбор характеристики кругов для шлифования инструментальных материалов. – К.: ИСМ АН УССР,  1989. – 11 с.