КТ – високоміцний кубічний нітрид бору (кібор), що відповідає марці кубоніту К6 згідно ТУУ 26.8-05417377-170-2007. Кристали вміщують меншу у порівнянні із звичним КНБ кількість домішок і більш ізометричні по кристалографічній будові [60]. Структура – кубічна. Властивості – густина, ۰103 кг/м3 – 3,4; твердість, HV, ГПа – 90; теплостійкість, °С – 1200 [67];

Руйнівне навантаження (Н) для шліфпорошків КТ зернистістю [170]:

| 50/40 | 63/50 | 80/63 | 100/80 | 125/100 | 160/125 | 200/160 | 250/200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | – | – | 7,0 | 11,2 | 14,8 | 16,0 | 18,0 |

Теплоємність (Дж/(кг٠К) кібору в інтервалі температур 300–900 К [352]:

| 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,158 | 0,206 | 0,244 | 0,303 | 0,338 | 0,365 | 0,384 | 0,404 |

Кристали кібора марки КТ кольору світло-жовтого з максимальним розміром 250 мкм мають теплопровідність при 298 К, що дорівнює 572 Вт/(м۰К) [368].