Магнітні властивості алмазного шліфпорошку – визначаються через його магнітну сприйнятливість. Магнітна сприйнятність () синтетичного алмазу складається з  алмазної матриці та  включень. Включення на 97…99% складаються з елементів сплаву, що використовується при синтезі. Дослідженнями алмазів АС15 630/500 встановлене зниження міцності порошків по мірі підвищення  від 0 до 20۰10–8 м3/кг. По мірі зниження зернистості порошків  алмазів зменшується [184].

Вимірювання магнітної сприйнятливості проводиться за методикою – М88 Украины 90.256-2004 „Методика определения удельной магнитной восприимчивости порошков сверхтвердых материалов (СТМ)”. Алмази, отримані в системі Fe–Si–С, мають  гарно виражені магнітні властивості. На рис. 1 наведені залежності питомої магнітної сприйнятливості порошків алмазів від зернистості і тут видно, що із зниженням зернистості порошків  алмазів зменшується. Цей характер залежностей обумовлений тим, що із збільшенням швидкості росту кристалів зростає вміст внутрикристалевих включень, які захоплюються кристалами, що ростуть, з середовища кристалізації. При цьому, збільшення вмісту кремнію у сплаві-розчиннику з 5 до 7 % (за масою) спричиняє зниження питомої магнітної сприйнятливості алмазних порошків в усьому діапазоні зернистостей. Для вивчення впливу складу внутрикристалевих включень порошки алмазов зернистості 160/125, отримані в системі Fe–Si–C при вмісту у 7 % Si були поділені [398] у магнітному полі різної напруженості на 4 продукти, які різнилися між собою питомою магнітною сприйнятливістю, і для кожного продукту було визначено  їх елементний склад по включенням : І – вміст Fe в кристалах; ІІ – вміст магнітних домішок у кристалах алмазу (Fe+Ni, Co, Mn, Cr); ІІІ – вміст немагнітних домішок (Mg, Al, Ca, Ti,Cu, Zn, Sn); ІV – вміст Si. Результати подані в табл. 1 [398]. Як видно елементний склад включень переважно (біля 90 %) представлений включеннями І групи. При цьому, зі зниженням питомої магнітної сприйнятливості порошків алмазу з 1318۰10–8 до 123۰10–8 м3/кг загальний вміст включень зменшується майже у 3 рази.

Рисунок 1 – Залежності питомої магнітної сприйнятливості порошків алмазів, синтезованих у присутності сплаву-розчинника, що вміщував 5 % (1) та 7 % (2) кремнію (за масою) від зернистості [398].

Таблиця 1 – Елементний склад (% за масою) включень в алмазах зернистості 160/125 [398]:

| № фракції поділу | χ·10–8, м3/кг | Елементний склад включень по групам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV | Загалом |
| 1-й магнітний | 1318 | 6,436 | 6,465 | 0,292 | 0,207 | 6,964 |
|  |  | 7,220 | 7,267 | 0,311 | 0,178 | 7,756 |
| 2-й магнітний | 284 | 2,668 | 2,695 | 0,210 | 0,209 | 3,115 |
|  |  | 2,272 | 2,330 | 0,125 | 0,158 | 2,613 |
| 3-й магнітний | 202 | 2,198 | 2,234 | 0,149 | 0,154 | 2,537 |
|  |  | 1,816 | 1,914 | 0,124 | 0,137 | 2,175 |
| 4-й магнітний (немагнітний) | 123 | 1,842 | 1,958 | 0,108 | 0,193 | 2,252 |
|  |  | 1,623 | 1,629 | 0,086 | 0,170 | 2,129 |

Додатково, для вказаних груп, була визначена міцність зерен та проведена оцінка їх однорідності, що і подано в табл. 2 [398].

Таблиця 2 – Фізико-механічні характеристики алмазів, отриманих в системі Fe–Si–C [398]:

| № продукту поділу | Питома магнітна сприйнятливість, χ·10–8, м3/кг | Показник міцності зерен, Р, Н | Однорідність по міцності, Кодн, Р, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й магнітний | 1211 | 12,7 | 39,8 |
| 2-й магнітний | 252 | 7,7 | 49,8 |
| 3-й магнітний | 202 | 4,6 | 43,6 |
| 4-й магнітний | 123 | 3,1 | 37,3 |
| Вихідний |  | 7,8 | 20,7 |

Як видно, порошки алмазів зернистості 160/125, отримані в системі Fe–Si–C при вмісті 7 % по кремнію, і поділені у магнітному полі на фракції, різняться між собою за міцністю (руйнівним навантаженням) зерен. Порошки алмазів з високою питомою магнітною сприйнятливістю (1-й магнітний) мають більш високе значення показника міцності (12,7 Н) у порівнянні з порошками алмазу, що виділені у немагнітну фракцию (3,1 Н). На рис/ 2 наведена зміна показника міцності зерен порошків алмазу в залежності від зміни їх питомої магнітної сприйнятливості. При цьому однорідність по міцності порошків алмазів, поділених на фракції у магнітному полі, майже в два рази є вищою за однорідність вихідних [398].

Рисунок 2 – Зв’язок між питомою магнітною сприйнятливістю та міцністю алмазів [398].

Питома магнітна сприйнятливість, 10-8 м3/кг, у алмазів АС15 500/400 – 2,9, у алмазів АС100Т 500/400 – 0,5 [222].

ПЕРЕЛІК  ПЕРШОДЖЕРЕЛ

1. Бакуль В.Н., Сердюк В.М. Оптимальные марки алмазов для кругов на органической связке // Синтетические алмазы. – 1970. – Вып. 4. – С.4–9.

7. Абразивные свойства порошков тугоплавких соединений / П.С.Кислый, Ю.И.Никитин, Л.В.Коберниченко и др. // Сверхтвердые материалы. – 1981. – № 2. – С. 7–11.

27. Узунян М.Д. Теоретический анализ и расчет количества зерен на рабочей поверхности алмазного круга // Резание и инструмент. – 1978. – Вып. 19. – С. 75–82.

28. Матюха П.Г., Полтавец В.В. Геометрическая форма алмазного зерна при алмазно-искровом шлифовании // Резание и инструмент. – 1987. – Вып. 38. – С. 23–29.

29. Кныш С.В., Склепчук В.А. Выбор формы зерна при моделировании процессов шлифования // Резание и инструмент. – 1988. – Вып. 39. – С. 95–98.

30. Кремнев Г.П. Силы  резания при алмазном и эльборовом шлифовании магнитно-мягких материалов // Резание и инструмент. – 1977. – Вып. 15. – С. 45–49.

32. Справочник по алмазной обработке металлорежущего инструмента // В.Н.Бакуль, И.П.Захаренко, Я.А.Кункин и др. – К.: Техніка 1971. – 207 с.

44. Перемышев В.В., Шумячев В.М. О влиянии физико-механических свойств абразивного материала на експлуатационные показатели // Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы: Сб. статей Межд. науч.-техн. конф. – Волжский: ВолгГАСА, 2001. – С. 66–67.

45. Власов В.В., Бикташева Н.И. Соответствие зернистостей шлифовальных материалов ГОСТ 3647-80 и стандартам FEPA 42-D-1984 R и FEPA 43-D-1984 R 1993 // Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы: Сб. статей Межд. науч.-техн. конф. – Волжский: ВолгГАСА, 2001. – С. 52–57.

46. Стратиевский И.Х. Моделирование абразивного зерна с использованием метода Монте-Карло // Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы: Сб. статей Межд. науч.-техн. конф. – Волжский: ВолгГАСА, 2001. – С. 269–270.

47. Зависимость прочности синтетических алмазов от их плотности / Е.Ф.Долгопольская, М.Я.Кац, Н.Ф.Кирова и др. // Новое в теории и практике создания и применения синтетических сверхтвердых материалов в народном хозяйстве. Секция 1. Синтез и исследование свойств сверхтвердых материалов. – К.: ИСМ АН УССР, 1977. – С. 79–82.

48. Carius Alan. CBN Abrasives and the Grindability of Powder Metal Materials // Gohram conferences : Precision Grinding & Finishing in the Global Economy – 2001, Chicago, October, 1 – 3, 2001.

50. Hall Richard. Shaping the Future: Developments in Abrasives and Processes // Gohram conferences : Precision Grinding & Finishing in the Global Economy – 2001, Chicago, October, 1 – 3, 2001.

56. Работоспособность инструментов из различных микропорошков при обработке оптических стекла и керамики / Л.Л.Бурман, В.В.Рогов, Ю.И.Никитин, Э.С.Рабинович // Сверхтвердые материалы. – 1979. – № 3. – С. 34–38.

60. Новиков Н.В. Разработка новых инструментальных сверхтвердых материалов // Резание и инструмент. – 1981. – Вып. 26. – С. 8 –12.

61. Маслов. Е.Н. Теоретические основы процесса алмазного шлифования материалов // Синтетические алмазы в промышленности. – К.: Наук. думка, 1974. – С. 125–129.

67. Джамаров С.С., Крыжановский С.С., Воронков В.И. Шлифовальные круги из дробленых поликристаллов гексанита-А // Резание и инструмент. – 1977. – Вып. 18. – С.112–115.

68. Адамовский А.А. Некоторые свойства абразивных порошков карбида титана и гексанита-А // Синтетические алмазы. – 1979. – Вып. 3. – С. 32–33.

87.  Yokogawa M., Yokogawa K. Вплив Ni-покриття на зернах на абразивну здатність кругів з КНБ на полімерній зв’язці // Кікай то когу. – 1985. – 29, № 11. – Р. 107–115.

94. Поляков В.П., Ножкина А.В., Чириков Н.В. Алмазы и сверхтвердые материалы. – М.: Металлургия, 1990. – 327 с.

146. Беженар М.П. Наукові основи спікання композитів кубічного нітриду бору при високому тиску: Автореф. … докт. техн. наук. – К.: ІНМ НАН України, 2002. – 35 с.

148. Синтетические сверхтвердые материалы. В 3-х т. Т. 1. Синтез сверхтвердых материалов / Редкол.: Новиков Н.В. (отв. ред.) и др. – К.: Наук. думка, 1986. – 280 с.

153. Сверхтвердые материалы / И.Н.Францевич, Г.Г.Гнесин, А.В.Курдюмов и др. – К.: Наук. думка, 1980. – 296 с.

160. Начальная Т.А. Фуллерены – новая форма углерода // Інструментальний світ. – 1997. – № 2. – С. 22–23.

174. Научно-технические разработки / АН Украины, Институт сверхтвердых материалов. – К.: ИСМ АН Украины, 1991. – 96 с.

178. Чистяков Е.М. Исследование условий получения и некоторых свойств металлизированных порошков КНБ с целью повышения работоспособности инструмента на органической связке: Автореф. … канд. техн. наук. – К.: КПИ, 1973. – 22 с.

184. Невструев Г.Ф. Исследование магнитных свойств синтетических алмазов и разработка малотоксичной технологии получения порошков с заданными свойствами : Автореф. … канд. техн. наук. – К.: ИСМ АН УССР, 1981. – 21 с.

186. Волошин М.Н. Структурные и фазовые превращения в чугуне при динамическом синтезе алмаза : Автореф. … канд. техн. наук. – К.: ИСМ АН УССР, 1981. – 20 с.

189. Ільницька Г.Д. Адгезійно-магнітне сортування шліфпорошків синтетичних алмазів за міцністю : Автореф. … канд. техн. наук. – К.: ИСМ НАН України, 2002. – 19 с.

190. Смирнова Т.І. Дослідження закономірностей синтезу алмазів з ростових систем,  що містять нетрадиційні розчинники вуглецю на основі цинку : Автореф. … канд. техн. наук. – К.: ИСМ НАН України, 2001. – 18 с.

197. Лавриненко В.И. Электрошлифование инструментальных материалов. – К.: Наук. думка, 1993. – 152 с.

211. Келли А. Высокопрочные материалы. – М.: Мир, 1976. – 259 с.

212. Дуб С.Н., Боримский И.А. Механические свойства монокристаллов КНБ, полученных спонтанной кристаллизацией и выращенных на затравке // Породоразрушающий и металлобрабатывающий инструмент – техника и технологии его изготовления и применения: Сб. науч. тр. – Вып. 7. – Киев : ИСМ им. В.Н.Бакуля НАН Украины, 2004. – С. 160–163 с.

222. Соколина Г.А., Банцеков С.В., Богатырева Г.П., Сохина Л.А. К определению электропроводности шлифпорошков синтетических алмазов // Сверхтвердые материалы. – 1985. – № 5. – С. 37–39.

229. Геометрические параметры зерен -ромбоэдрического бора / Г.В.Самсонов, А.А.Адамовский, А.И.Безыкорнов и др. // Синтетические алмазы. – 1974. – Вып. 1. – С. 5–8.

239. Коломейская М.Я. Натуральные и синтетические алмазы в промышленности. – М.: Недра, 1967. – 145 с.

247. Мусиенко М.С., Котова Н.В. Определение пористости алмазных шлифпорошков по адсорбции додекана // Физико-химические свойства сверхтвердых материалов и методы их анализа. – К.: ИСМ АН УССР, 1987. – С. 76–79.

259. Горшков Б.Т. Обдирочное шлифование проката. – М.: Металлургия, 1991. – 176 с.

262. Кулакова И.И. Влияние газофазной обработки на устойчивость наноалмаза в воздухе // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технологии его изготовления и применения: Сб. научн. тр. – Вып. 7. – Киев: ИСМ им. В.Н.Бакуля, 2004. – С. 156–160.

266. Цыпин Н.В. Износостойкость композиционных алмазосодержащих материалов для бурового инструмента. – К.: Наук. думка, 1983. – 192 с.

275. Никитин Ю.И., Уман С.М., Коберниченко Л.В., Мартинова Л.М. Порошки и пасты из синтетических алмазов. – К.: Наук. думка, 1992. – 284 с.

284. ДСТУ 2486-94 “Алмази та інструменти алмазні. Терміни та визначення”. – Держстандарт України, К.: 1994. – 31 с.

291. Резников А.Н. Влияние теплофизических свойств круга на температуру режущей поверхности зерен при шлифовании // Сверхтвердые материалы. – 1981. - № 3. – С. 48–52.

303. Торлин В.Н., Наумов А.К. Разрушение поликристаллов инструмента в процессе шлифования материала той же твердости // Современные проблемы резания инструментами из сверхтвердых материалов. Том 2. Резание алмазно-абразивными инструментами. – Харьков: ХПИ, 1981. – С. 238–240.

306. Вульф А.М. Резание металлов. – Л.: Машиностроение, 1973. – 496 с.

309. Захаренко И.П., Меркулов В.Н. Обработка инструмента из быстрорежущей стали. – К.: УкрНИИНТИ, 1984. – 72 с.

314. Захаренко И.П. Свертвердые абразивные материалы в инструментальном производстве. – К.: Вища школа, 1985. – 152 с.

315. Лысанов В.С. Высокопроизводительный инструмент из эльбора. – М.: Машиностроение, 1975. – 35 с.

321. Сидорко С.А., Майстренко А.Л. Физико-механические свойства композитов на основе легкоплавких стекол и кубического нитрида бора // Абразивсодержащие композиты из сверхтвердых материалов: Сб. науч. тр. – К.: ИСМ АН УССР, 1990. – С. 28–31.

336. Смоляр А.С., Таран Н.Н., Манжелеев И.В., Сильченко Я.Л. Некоторые аспекты разработки алмазного однослойного инструмента на цинксодержащей стеклосвязке // Алмазсодержащие материалы и инструмент. Сб. науч. тр. – К.: ИСМ АН УССР, 1989. – С. 63 – 71.

337. Мишнаевский Л.Л. Износ шлифовальных кругов. – К.: Наук. думка, 1982. – 192 с.

352. Миклушис В.В., Оситинская Т.Д., Подоба А.П. Удельная теплоемкость кибора // Сверхтвердые материалы. – № 6. – 1986. – С. 22–24.

353. Сверхтвердые материалы. Получение и применение. Монография в 6 томах / Том 3: Композиционные инструментальные материалы / отв. ред. А.Е. Шило. – К.: ИСМ им. В.Н.Бакуля, ИПЦ «АЛКОН» НАНУ, 2005. – 280 с.

368. Шульженко А.А., Соколов А.Н., Ильницкая Г.Д., Невструев Г.Ф. Получение термостабильных шлифпорошков кубического нитрида бора // Синтез, спекание и свойства сверхтвердых материалов: Сб. науч. тр. – К.: ИСМ им. В.Н.Бакуля НАН Украины, 2005. – С. 39–46.

369. Богатырева Г.П., Майстренко А.Л., Олейник Н.А. Развитие технологии переработки продукта синтеза // Синтез, спекание и свойства сверхтвердых материалов: Сб. науч. тр. – К.: ИСМ им. В.Н.Бакуля НАН Украины, 2005. – С. 79–85.

381. Мусин Р.А., Конюшков Г.В. Соединение металлов с керамическими материалами. – М.: Машиностроение, 1991. – 224 с.

385.  Сектор обзора // Мир техники и технологий. – № 8. – 2007. – С. 16.

395. Эфрос М.Г., Миронюк В.С. Современные абразивные инструменты. – Л.: Машиностроение, 1987. – 158 с.

396. Эльбор в машиностроении / Под редакцией В.С.Лысанова. - Л.: Машиностроение, 1978. – 280 с.

397. Сверхтвердые материалы. Получение и применение. Монография в 6 томах / Том 6: Алмазно-абразивный инструмент в технологиях механообработки / Под ред. А.О. Шепелева. – К.: ИСМ им. В.Н.Бакуля, ИПЦ «АЛКОН» НАНУ, 2007. – 340 с.

398. Низкопрочные синтетические алмазы на основе феррокремния в шлифовальном инструменте / Лавриненко В.И., Ильницкая Г.Д., Боримский А.И. и др. // Прогресивні технології та системи машинобудування : Міжн. Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – Вип. 40. – С. 99–104.

399. Абразивная и алмазная обработка материалов: Справочник / Под редакцией А.Н.Резникова. - М.: Машиностроение, 1977. – 391 с.

400. Лавриненко В.И., Шепелев А.А., Петасюк Г.А. Модели формы зерен СТМ // Сверхтвердые материалы. - 1994. - № 5-6. - С. 18 - 21.

401. Seiki Matsui. Statistical Approach to Grinding Mechanism Influence of  the Distribution in Depth for the Position of Grain Tip Angles // Тechnology Reports Tohoku University. – 1972. – 32, № 2. – P. 297–312.

402. Инструменты из сверхтвердых материалов / под ред. Н.В.Новикова. – Киев: ИСМ НАНУ, 2001. – 528 с.

405. Новый гибридный ультратвердый материал / А.А.Шульженко, Е.Е.Ашкинази, А.Н.Соколов и др. // Сверхтвердые материалы. – № 5. – 2010. – С. 3–14.

406. Фирстов С.А., Рогуль Т.Г. Теоретическая (предельная) прочность // Доповіді НАН України. – 2007. – № 4. – С. 110–114.

408. Шепелев А.А., Лавриненко В.И. Выбор характеристики кругов для шлифования инструментальных материалов. – К.: ИСМ АН УССР,  1989. – 11 с.