Зернистість абразивних матеріалів – зернистість абразивів визначається розміром зерен матеріала та зерновим составом. Зерна отримують подрібленням грудок охолодженого розсплаву електрокорунду або карбіду кремнію і надалі відбувається розподіл за фракціями. В залежності від розмірів зерен абразиви поділяються на наступні види: шліфзерно (2000–160 мкм), шліфпорошки (125–40 мкм), мікропорошки (63–14 мкм), тонкі шліфпорошки (10–3 мкм). Згідно ГОСТ зернистість мікропорошків до 63 мкм позначається літерою „М” плюс розмір шліфзерна в мікрометрах – „М63”, зернистість шліфпорошків та шліфзерен більших за 63 мкм позначається номером, що дорівнює 1/10 розміру зерна в мікрометрах, наприклад, №16 – 160 мкм [385].

Зернистості М63 – М5 по ГОСТ 3647-80, F240 – F 1200 по ISO 8486-2 та F240 – F 2000 по FEPA 42-D-1984 R 1993, P240-P2500 по FEPA 43-D-1984 R 1993 визначаються різними методами, тому безпосереднє співставлення даних зернистостей є неможливим, тому для порівняння їх у наступній таблиці були введені певні теоретичні розміри [45].

| Позначення зернистостей |
| --- |
| ГОСТ 3647 - 80 | FEPA P 43-D-1984 R 1993 | Найбільш відповідне позначення зернистостей |
| Позначення зернистостей | Розмір зерен основної фракції | Позначення зернистостей | Розмір зерен основної фракції |  |
| М 63 | 63 - 50 | Р 240 | 58,5 | Р 240 |
|  |  | Р 280 | 52,2 |  |
| М 50 | 50 - 40 | Р 320 | 46,2 | Р 320 |
|  |  | Р 360 | 40,5 |  |
| М 40 | 40 - 28 | Р 400 | 35,0 | Р 400 |
|  |  | Р 500 | 30,2 |  |
| М 28 | 28 - 20 | Р 600 | 25,8 | Р 600 |
|  |  | Р 800 | 21,8 |  |
| М 20 | 20 - 14 | Р 1000 | 18,3 | Р 1000 |
|  |  | Р 1200 | 15,3 |  |
| М 14 | 14 - 10 | Р 1500 | 12,6 | Р 1500 |
|  |  | Р 2000 | 10,3 |  |
| М 10 | 10 - 7 | Р 2500 | 8,4 | Р 2500 |
| М 7 | 7 - 5 | - | - | - |
| М5 | 5 - 3 | - | - | - |

В Європі розсіювання шліфувальних матеріалів провадиться FEPA по стандарту FEPA 43-D-1984 R 1993 на шліфувальні матеріали зернистостей ряду “Р” для виробництва шліфувальної шкурки та стандарту FEPA 42-D-1984 R 1993 на шліфувальні матеріали зернистостей типу «F» для виробництва шліфувальних кругів. Разом з тим діє міжнародний стандарт ISO 8486-1,2 «Абразивні вироби на зв’язках. Визначення та позначення розподілення частинок за розмірами”, позначення зернистостей якого практично відповідає стандарту FEPA 42-D-1984 R 1993. В Росії та Україні офіціально затвердженої відповідності зернистостей відчизняних стандартів з зернистостями ряду “Р” по стандарту FEPA 43-D-1984 R 1993 на шліфувальні матеріали для виробництва шліфувальної шкурки не існує. В роботі [45] наводиться відповідність зернистостей з індексом “Н” по ГОСТ 3647-80 з зернистістю ряду “Р” стандарту FEPA 43-D-1984 R 1993, складена на основі аналізу зернових складів шліфувальних матеріалів:

| Позначення зернистостей |
| --- |
| ГОСТ 3647-80 | FEPA 43-D-1984 R 1993 | FEPA 42-D-1984 R 1993 | ISO 8486-86 |
| 160 H | P 12 ( - ) | F 12 | F 12 |
| - | - | F 14 | F 14 |
| 125 H | P 16 (1200) | F 16 | F 16 |
| 100 H | P 20 (900) | F 20 | F 20 |
| - | - | F 22 | F 22 |
| 80 H | P 24 (690) | F 24 | F 24 |
| 63 H | P 30 (580) | F 30 | F 30 |
| 50 H | P 36 (490) | F 36 | F 36 |
| - | - | F 40 | F 40 |
| 40 H | P 40 (380) | F 46 | F 46 |
| 32 H | P 50 (310) | F 54 | F 54 |
| 25 H | P 60 (240) | F 60 | F 60 |
| 20 H | P 80 (180) | F 70 | F 70 |
| - | - | F 80 | - |
| 16 H | P 100 (145) | F 90 | F 80 |
| - | - | - | F 90 |
| 12 H | P 120 (110) | F 100 | F 100 |
| 10 H | P 150 (90) | F 120 | F 120 |
| 8 H | P 180 (73) | F 150 | F 150 |
| - | - | F 180 | - |
| 6 H | P 220 (60) | F 220 | F 180 |

Зернистість шліфпорошків НТМ за різними стандартами [408]:

| FEPA–Standard | Стандарт ISO, мкм | Стандарт США, mesh | ГОСТ 9206-80, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| Алмаз Diamond | КНБ Bornitrid |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D1181 | – | 1180/1000 | 16/18 | 1250/1000 |
| D1001 | – | 1000/850 | 18/20 | 1000/800 |
| D 851 | – | 850/710 | 20/25 | 800/630 |
| D 711 | – | 710/600 | 25/30 |  |
| D 601 | – | 600/500 | 30/35 | 630/500 |
| D 501 | – | 500/425 | 35/40 | 500/400 |
| D 426 | – | 425/355 | 40/45 | 400/315 |
| D 356 | – | 355/300 | 45/50 | 315/250 |
| D 301 | B 301 | 300/250 | 50/60 |  |
| D 251 | B 251 | 250/212 | 60/70 | 250/200 |
| D 213 | B 213 | 212/180 | 70/80 | 200/160 |
| D 181 | B 181 | 180/150 | 80/100 |  |
| D 151 | B 151 | 150/125 | 100/120 | 160/125 |
| D 126 | B 126 | 125/106 | 120/140 | 125/100 |
| D 107 | B 107 | 106/90 | 140/170 | 100/80 |
| D 91 | B 91 | 90/75 | 170/200 |  |
| D 76 | B 76 | 75/63 | 200/230 | 80/63 |
| D 64 | B 64 | 63/53 | 230/270 | 63/50 |
| D 54 | B 54 | 53/45 | 270/325 | 50/40 |
| D 46 | B 46 | 45/38 | 325/400 |  |

ПЕРЕЛІК  ПЕРШОДЖЕРЕЛ

1. Бакуль В.Н., Сердюк В.М. Оптимальные марки алмазов для кругов на органической связке // Синтетические алмазы. – 1970. – Вып. 4. – С.4–9.

7. Абразивные свойства порошков тугоплавких соединений / П.С.Кислый, Ю.И.Никитин, Л.В.Коберниченко и др. // Сверхтвердые материалы. – 1981. – № 2. – С. 7–11.

27. Узунян М.Д. Теоретический анализ и расчет количества зерен на рабочей поверхности алмазного круга // Резание и инструмент. – 1978. – Вып. 19. – С. 75–82.

28. Матюха П.Г., Полтавец В.В. Геометрическая форма алмазного зерна при алмазно-искровом шлифовании // Резание и инструмент. – 1987. – Вып. 38. – С. 23–29.

29. Кныш С.В., Склепчук В.А. Выбор формы зерна при моделировании процессов шлифования // Резание и инструмент. – 1988. – Вып. 39. – С. 95–98.

30. Кремнев Г.П. Силы  резания при алмазном и эльборовом шлифовании магнитно-мягких материалов // Резание и инструмент. – 1977. – Вып. 15. – С. 45–49.

32. Справочник по алмазной обработке металлорежущего инструмента // В.Н.Бакуль, И.П.Захаренко, Я.А.Кункин и др. – К.: Техніка 1971. – 207 с.

44. Перемышев В.В., Шумячев В.М. О влиянии физико-механических свойств абразивного материала на експлуатационные показатели // Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы: Сб. статей Межд. науч.-техн. конф. – Волжский: ВолгГАСА, 2001. – С. 66–67.

45. Власов В.В., Бикташева Н.И. Соответствие зернистостей шлифовальных материалов ГОСТ 3647-80 и стандартам FEPA 42-D-1984 R и FEPA 43-D-1984 R 1993 // Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы: Сб. статей Межд. науч.-техн. конф. – Волжский: ВолгГАСА, 2001. – С. 52–57.

46. Стратиевский И.Х. Моделирование абразивного зерна с использованием метода Монте-Карло // Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы: Сб. статей Межд. науч.-техн. конф. – Волжский: ВолгГАСА, 2001. – С. 269–270.

47. Зависимость прочности синтетических алмазов от их плотности / Е.Ф.Долгопольская, М.Я.Кац, Н.Ф.Кирова и др. // Новое в теории и практике создания и применения синтетических сверхтвердых материалов в народном хозяйстве. Секция 1. Синтез и исследование свойств сверхтвердых материалов. – К.: ИСМ АН УССР, 1977. – С. 79–82.

48. Carius Alan. CBN Abrasives and the Grindability of Powder Metal Materials // Gohram conferences : Precision Grinding & Finishing in the Global Economy – 2001, Chicago, October, 1 – 3, 2001.

50. Hall Richard. Shaping the Future: Developments in Abrasives and Processes // Gohram conferences : Precision Grinding & Finishing in the Global Economy – 2001, Chicago, October, 1 – 3, 2001.

56. Работоспособность инструментов из различных микропорошков при обработке оптических стекла и керамики / Л.Л.Бурман, В.В.Рогов, Ю.И.Никитин, Э.С.Рабинович // Сверхтвердые материалы. – 1979. – № 3. – С. 34–38.

60. Новиков Н.В. Разработка новых инструментальных сверхтвердых материалов // Резание и инструмент. – 1981. – Вып. 26. – С. 8 –12.

61. Маслов. Е.Н. Теоретические основы процесса алмазного шлифования материалов // Синтетические алмазы в промышленности. – К.: Наук. думка, 1974. – С. 125–129.

67. Джамаров С.С., Крыжановский С.С., Воронков В.И. Шлифовальные круги из дробленых поликристаллов гексанита-А // Резание и инструмент. – 1977. – Вып. 18. – С.112–115.

68. Адамовский А.А. Некоторые свойства абразивных порошков карбида титана и гексанита-А // Синтетические алмазы. – 1979. – Вып. 3. – С. 32–33.

87.  Yokogawa M., Yokogawa K. Вплив Ni-покриття на зернах на абразивну здатність кругів з КНБ на полімерній зв’язці // Кікай то когу. – 1985. – 29, № 11. – Р. 107–115.

94. Поляков В.П., Ножкина А.В., Чириков Н.В. Алмазы и сверхтвердые материалы. – М.: Металлургия, 1990. – 327 с.

146. Беженар М.П. Наукові основи спікання композитів кубічного нітриду бору при високому тиску: Автореф. … докт. техн. наук. – К.: ІНМ НАН України, 2002. – 35 с.

148. Синтетические сверхтвердые материалы. В 3-х т. Т. 1. Синтез сверхтвердых материалов / Редкол.: Новиков Н.В. (отв. ред.) и др. – К.: Наук. думка, 1986. – 280 с.

153. Сверхтвердые материалы / И.Н.Францевич, Г.Г.Гнесин, А.В.Курдюмов и др. – К.: Наук. думка, 1980. – 296 с.

160. Начальная Т.А. Фуллерены – новая форма углерода // Інструментальний світ. – 1997. – № 2. – С. 22–23.

174. Научно-технические разработки / АН Украины, Институт сверхтвердых материалов. – К.: ИСМ АН Украины, 1991. – 96 с.

178. Чистяков Е.М. Исследование условий получения и некоторых свойств металлизированных порошков КНБ с целью повышения работоспособности инструмента на органической связке: Автореф. … канд. техн. наук. – К.: КПИ, 1973. – 22 с.

184. Невструев Г.Ф. Исследование магнитных свойств синтетических алмазов и разработка малотоксичной технологии получения порошков с заданными свойствами : Автореф. … канд. техн. наук. – К.: ИСМ АН УССР, 1981. – 21 с.

186. Волошин М.Н. Структурные и фазовые превращения в чугуне при динамическом синтезе алмаза : Автореф. … канд. техн. наук. – К.: ИСМ АН УССР, 1981. – 20 с.

189. Ільницька Г.Д. Адгезійно-магнітне сортування шліфпорошків синтетичних алмазів за міцністю : Автореф. … канд. техн. наук. – К.: ИСМ НАН України, 2002. – 19 с.

190. Смирнова Т.І. Дослідження закономірностей синтезу алмазів з ростових систем,  що містять нетрадиційні розчинники вуглецю на основі цинку : Автореф. … канд. техн. наук. – К.: ИСМ НАН України, 2001. – 18 с.

197. Лавриненко В.И. Электрошлифование инструментальных материалов. – К.: Наук. думка, 1993. – 152 с.

211. Келли А. Высокопрочные материалы. – М.: Мир, 1976. – 259 с.

212. Дуб С.Н., Боримский И.А. Механические свойства монокристаллов КНБ, полученных спонтанной кристаллизацией и выращенных на затравке // Породоразрушающий и металлобрабатывающий инструмент – техника и технологии его изготовления и применения: Сб. науч. тр. – Вып. 7. – Киев : ИСМ им. В.Н.Бакуля НАН Украины, 2004. – С. 160–163 с.

222. Соколина Г.А., Банцеков С.В., Богатырева Г.П., Сохина Л.А. К определению электропроводности шлифпорошков синтетических алмазов // Сверхтвердые материалы. – 1985. – № 5. – С. 37–39.

229. Геометрические параметры зерен (-ромбоэдрического бора / Г.В.Самсонов, А.А.Адамовский, А.И.Безыкорнов и др. // Синтетические алмазы. – 1974. – Вып. 1. – С. 5–8.

239. Коломейская М.Я. Натуральные и синтетические алмазы в промышленности. – М.: Недра, 1967. – 145 с.

247. Мусиенко М.С., Котова Н.В. Определение пористости алмазных шлифпорошков по адсорбции додекана // Физико-химические свойства сверхтвердых материалов и методы их анализа. – К.: ИСМ АН УССР, 1987. – С. 76–79.

259. Горшков Б.Т. Обдирочное шлифование проката. – М.: Металлургия, 1991. – 176 с.

262. Кулакова И.И. Влияние газофазной обработки на устойчивость наноалмаза в воздухе // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технологии его изготовления и применения: Сб. научн. тр. – Вып. 7. – Киев: ИСМ им. В.Н.Бакуля, 2004. – С. 156–160.

266. Цыпин Н.В. Износостойкость композиционных алмазосодержащих материалов для бурового инструмента. – К.: Наук. думка, 1983. – 192 с.

275. Никитин Ю.И., Уман С.М., Коберниченко Л.В., Мартинова Л.М. Порошки и пасты из синтетических алмазов. – К.: Наук. думка, 1992. – 284 с.

284. ДСТУ 2486-94 “Алмази та інструменти алмазні. Терміни та визначення”. – Держстандарт України, К.: 1994. – 31 с.

291. Резников А.Н. Влияние теплофизических свойств круга на температуру режущей поверхности зерен при шлифовании // Сверхтвердые материалы. – 1981. - № 3. – С. 48–52.

303. Торлин В.Н., Наумов А.К. Разрушение поликристаллов инструмента в процессе шлифования материала той же твердости // Современные проблемы резания инструментами из сверхтвердых материалов. Том 2. Резание алмазно-абразивными инструментами. – Харьков: ХПИ, 1981. – С. 238–240.

306. Вульф А.М. Резание металлов. – Л.: Машиностроение, 1973. – 496 с.

309. Захаренко И.П., Меркулов В.Н. Обработка инструмента из быстрорежущей стали. – К.: УкрНИИНТИ, 1984. – 72 с.

314. Захаренко И.П. Свертвердые абразивные материалы в инструментальном производстве. – К.: Вища школа, 1985. – 152 с.

315. Лысанов В.С. Высокопроизводительный инструмент из эльбора. – М.: Машиностроение, 1975. – 35 с.

321. Сидорко С.А., Майстренко А.Л. Физико-механические свойства композитов на основе легкоплавких стекол и кубического нитрида бора // Абразивсодержащие композиты из сверхтвердых материалов: Сб. науч. тр. – К.: ИСМ АН УССР, 1990. – С. 28–31.

336. Смоляр А.С., Таран Н.Н., Манжелеев И.В., Сильченко Я.Л. Некоторые аспекты разработки алмазного однослойного инструмента на цинксодержащей стеклосвязке // Алмазсодержащие материалы и инструмент. Сб. науч. тр. – К.: ИСМ АН УССР, 1989. – С. 63 – 71.

337. Мишнаевский Л.Л. Износ шлифовальных кругов. – К.: Наук. думка, 1982. – 192 с.

352. Миклушис В.В., Оситинская Т.Д., Подоба А.П. Удельная теплоемкость кибора // Сверхтвердые материалы. – № 6. – 1986. – С. 22–24.

353. Сверхтвердые материалы. Получение и применение. Монография в 6 томах / Том 3: Композиционные инструментальные материалы / отв. ред. А.Е. Шило. – К.: ИСМ им. В.Н.Бакуля, ИПЦ «АЛКОН» НАНУ, 2005. – 280 с.

368. Шульженко А.А., Соколов А.Н., Ильницкая Г.Д., Невструев Г.Ф. Получение термостабильных шлифпорошков кубического нитрида бора // Синтез, спекание и свойства сверхтвердых материалов: Сб. науч. тр. – К.: ИСМ им. В.Н.Бакуля НАН Украины, 2005. – С. 39–46.

369. Богатырева Г.П., Майстренко А.Л., Олейник Н.А. Развитие технологии переработки продукта синтеза // Синтез, спекание и свойства сверхтвердых материалов: Сб. науч. тр. – К.: ИСМ им. В.Н.Бакуля НАН Украины, 2005. – С. 79–85.

381. Мусин Р.А., Конюшков Г.В. Соединение металлов с керамическими материалами. – М.: Машиностроение, 1991. – 224 с.

385.  Сектор обзора // Мир техники и технологий. – № 8. – 2007. – С. 16.

395. Эфрос М.Г., Миронюк В.С. Современные абразивные инструменты. – Л.: Машиностроение, 1987. – 158 с.

396. Эльбор в машиностроении / Под редакцией В.С.Лысанова. - Л.: Машиностроение, 1978. – 280 с.

397. Сверхтвердые материалы. Получение и применение. Монография в 6 томах / Том 6: Алмазно-абразивный инструмент в технологиях механообработки / Под ред. А.О. Шепелева. – К.: ИСМ им. В.Н.Бакуля, ИПЦ «АЛКОН» НАНУ, 2007. – 340 с.

398. Низкопрочные синтетические алмазы на основе феррокремния в шлифовальном инструменте / Лавриненко В.И., Ильницкая Г.Д., Боримский А.И. и др. // Прогресивні технології та системи машинобудування : Міжн. Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – Вип. 40. – С. 99–104.

399. Абразивная и алмазная обработка материалов: Справочник / Под редакцией А.Н.Резникова. - М.: Машиностроение, 1977. – 391 с.

400. Лавриненко В.И., Шепелев А.А., Петасюк Г.А. Модели формы зерен СТМ // Сверхтвердые материалы. - 1994. - № 5-6. - С. 18 - 21.

401. Seiki Matsui. Statistical Approach to Grinding Mechanism Influence of  the Distribution in Depth for the Position of Grain Tip Angles // Тechnology Reports Tohoku University. – 1972. – 32, № 2. – P. 297–312.

402. Инструменты из сверхтвердых материалов / под ред. Н.В.Новикова. – Киев: ИСМ НАНУ, 2001. – 528 с.

405. Новый гибридный ультратвердый материал / А.А.Шульженко, Е.Е.Ашкинази, А.Н.Соколов и др. // Сверхтвердые материалы. – № 5. – 2010. – С. 3–14.

406. Фирстов С.А., Рогуль Т.Г. Теоретическая (предельная) прочность // Доповіді НАН України. – 2007. – № 4. – С. 110–114.

408. Шепелев А.А., Лавриненко В.И. Выбор характеристики кругов для шлифования инструментальных материалов. – К.: ИСМ АН УССР,  1989. – 11 с.